PAGE  
2

Lentelė
Pagal Specialiąją nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimo paslaugų programą 2011 metais tirtų objektų sąrašas

	Eil Nr. 
	Kultūros paveldo objekto unikalus kodas Kultūros vertybių registre
	Kultūros paveldo objekto pavadinimas, adresas 
	Atliktų darbų pavadinimas
	Konservavimo restauravimo darbų technologiniai pasiūlymai 
	Atliktų analizių skaičius

	
	
	
	
	
	Tyrimų rūšis

	
	
	
	
	
	Atlikimo medžiagų, technikos identifikavimas 
	Pažeidimų identifikavimas

	
	
	
	
	
	Medžiagų vizualinė –mikrosko-pinė analizė
	Medžiagų sudėties kiekybinė cheminė analizė 
	Užpil-do gra-nulo-met-rinė analizė 
	Dažų sluo-ksnių stra-tigra-finė anali-zė
	Pigme-ntų, organi-nių ri-šamųjų medžia-gų ko-kybinė mikro-chemi-nė analizė
	Vande-nyje tirpių druskų koky-binė mikro-chemi-nė ana-lizė 
	Biodest-ruktorių biologi-nė analizė 

	1.
	848 
	Klaipėdos pilies ir bastionų kompleksas Žvejų g..12, Klaipėda
	Klaipėdos pi-lies archeolo-ginių atodangų tyrimai ir konservavimo restauravimo darbų technologinės rekomendacijos
	Parengti
	3
	3
	3
	-
	3
	4
	3

	2.
	17311
	Šv. Praniš-kaus Asy-žiečio, Ber-nardino Sie-niečio baž-nyčia Maironio g.6,

Vilniaus m.
	Šiaurinės navos Kristaus nukryžiavimo paveikslų tinko ir sienų tapybos tyrimai ir rekomendacijos konservavimo restauravimo darbams
	Parengti
	13
	1
	1
	8
	8
	1
	4

	3.
	988
	Plungės dvaro laik-rodinės skaldytų akmenų tvora 

Parko 1,

Plungės m.
	Laikrodinės skaldytų akmenų tvoros mūrijimo skie-dinio tyrimai ir konservavimo restauravimo darbų technologinės rekomendacijos
	Parengti
	-
	1
	4
	-
	-
	5
	-

	4. 
	1038
	Šv. Kry-žiaus atra-dimo bažny-čia, vad. Kalvarijų. 

Kalvarijų g. 327, Vilniaus m.
	Išlikusios sienų tapybos chemi-niai, biologiniai tyrimai ir konservavimo restauravimo darbų technologiniai pasiūlymai
	Parengti
	2
	2
	2
	27
	27
	7
	1

	5.
	968

	Panemunės pilis Pilies I kaimas, Skirsnemu-nės sen., Jurbarko r.
	Panemunės pilies interjero ir eksterjero eksponuojamų plytų mūro fragmentų tyrimai ir konservavimo restauravimo darbų technologinė schema
	Parengti
	-
	2
	4
	-
	-
	4
	1

	6
	1352
	Pažaislio kamandulių vienuolyno ansamblis T. Masiulio g. 31 Kauno m.
	Pažaislio fores-toriumo patal-pų biologinė analizė ir tinkuotų pavir-šių antisepti-kavimas
	Parengti
	-
	-
	-
	-
	-
	5
	1

	7
	1013
	Gelgaudiš-kio dvaro sodyba Parkog.3,
Gelgaudiš-kio m. (Gelgaudiš-kio sen.),

Šakių r.
	Gelgaudiškio dvaro rūmų interjero patal-pų lipdybos, tinkuotų ir dažytų paviršių tyrimai ir konservavimo restauravimo darbų technologinės rekomendacijos
	Parengti
	15
	6
	14
	15
	45
	10
	5

	8.
	27045
	Lietuvos kariuome-nės karinių oro pajėgų štabo administra-cinių pastatų ansamblis Gedimino g. 25, Kauno m.
	Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų (LK KOP) štabo administracinio pastato 1B2/p patalpos Nr. 202 fizinės būklės įvertini-mas ir esamos situacijos anali-zė, cheminiai, biologiniai tyrimai bei lubų, sienų ir medinių gami-nių tvarkybos (restauracijos) technologinės rekomendacijos
	Parengti
	40
	4
	4
	10
	60
	6
	6

	
	
	
	
	Iš viso
	73
	19
	32
	60
	143
	42
	21
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